**BI 140**

Необходима комбинация с противопожарной системой aeroduct.

Оболочка из минеральной ваты, покрытой особо прочной алюминиевой пленкой, усиленной сеткой.

По DIN 4102 класс А2 не горючий материал.

Не содержит канцерогенных веществ согласно директиве Европейского союза 97/69/EС и правилам содержания вредных веществ, часть 5, № 7.1(1).

Надежная обработка из-за высокой биологической растворимости.

Гидрофобная, водoпоглощение < 10 объемных процентов.

Поставляются только целые упаковочные комплекты.

Необходимые принадлежности для противопожарного компенсатора BA.

Указания по монтажу

На каждом этаже нижний метр главного стояка следует покрыть противопожарной изоляцией. Тогда в случае пожара предотвращается воспламенение отопительных и санитарных трубопроводов. Перегородка не нужна.

При прокладке отопительных и санитарных трубопроводов через потолочные перекрытия соблюдать требования строительного допуска.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BI 140 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Минеральная вата |
| Противопожарная защита: | да |
| Подходит для номинального диаметра: | 140 mm |
| Длина: | 1 m |
| Толщина оболочки воздуховода: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 3 штуки на 1 м |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799924005 |
| Номер артикула: | 0092.0400 |

Изготовитель: MAICO

BI 140